모바일용 특수 알루미늄 다이캐스팅 합금

비교분석 리포트

ADC12 개량 4종 (HS-301 / HS-103 / HS-663 / S36) 및 SK01 벤치마크 분석, 내장 캐스팅 브라켓 적용 검토

작성일: 2026년 6월 12일

1. 개요

본 리포트는 알루미늄 다이캐스팅 표준 합금 ADC12(Al-Si-Cu계)를 모바일 부품 용도에 맞게 개량한 4개 업체의 특수 합금 규격서(TDS)를 비교분석하고, 경쟁 소재 SK01과의 벤치마크 및 내장 캐스팅 브라켓 적용 적합성을 검토한 자료이다.

- HS-301: 중력홍(선전) 신소재 — Specification for Aluminum Alloy HS-301 (2025-03-20)

- HS-103: 중력홍(혜주) 신소재 — 아노다이징용 합금 규격서 (2026-03-10)

- HS-663: 선전시 홍성 신소재 — 고연신·고인성 합금 규격서 (2026-03-13)

- S36: Chien Thang Industrial(베트남) — TDS011125001 (2025-11-01) 및 S36(삼성+SJ Tech 특허) 비교표 데이터

4종 모두 GB/T 228.1 또는 Samsung 사내 표준에 따라 표준 다이캐스트 시험편으로 상온 측정한 값이며, HS 계열 3종은 보증 최소값(≥), S36은 실측 대표값 기준이다.

2. 통합 비교분석표

S36은 후속 입수한 비교표 데이터(인장 >320 MPa, 항복 >210 MPa, 경도 >100 HBW, 열전도 110 W/m·K)를 반영하였으며, 기존 TDS 실측값은 괄호로 병기하였다.

| 항목 | HS-301 | HS-103 | HS-663 | S36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제조사 | 중력홍(선전) 신소재 | 중력홍(혜주) 신소재 | 선전시 홍성 신소재 | SJ 한국 |
| 소재 포지셔닝 | 고강도·고열전도형 | 아노다이징 전용 외관용 | 고연신·고인성형 | 범용 개량형 (Samsung 표준) |
| 합금 계열 / 화학 성분 (%) | Al-Si계 — Si: 8~15, Fe≤1.0, Cu≤1.0, Mn≤0.5, Mg: 0.2~1.2, Zn≤0.5, Ti≤0.15, Pb≤0.05, B<0.01 | Al-Mg-Mn계 — Si≤0.8, Fe≤1.0, Cu≤0.2, Mg≤2.0, Mn≤3.5, Zn≤0.8, Ti≤0.2, RE≤0.3, 기타≤0.2 | Al-Mg계 — Si: 1.5~5.5, Fe≤0.4, Cu≤0.5, Mn: 0.5~1.0, Mg: 5.0~11, Zn≤1.0, Ti≤0.35, 기타≤0.5 | Al-Si-Cu-Zn계 — Al: 77.0~78.0, Si: 7.0~7.5, Cu: 2.5~3.1, Fe: 0.75~1.0, Mn: 0.25~0.35, Mg: 0.05~2.0, Zn: 10.5~11.5, Ni≤0.07, Sn≤0.02, Ti<0.07, Cr<0.04 |
| 인장강도 | ≥400 MPa | ≥240 MPa | ≥370 MPa | >320 MPa (TDS 실측 174) |
| 항복강도 | ≥290 MPa | ≥160 MPa | ≥180 MPa | >210 MPa (TDS 실측 114) |
| 연신율 | ≥3.5% | ≥5% | ≥10% | 4% (TDS) |
| 경도 | ≥105 HV | ≥95 HV | ≥95 HV | >100 HBW (TDS 147.4 HB) |
| 탄성계수 | ≥72 GPa | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 열전도율 | ≥160 W/m·K | ≥100 W/m·K | ≥100 W/m·K | 110 W/m·K |
| 전기전도도 | ≥23 MS/m | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 밀도 (g/cm³) | 2.66 | 2.65~2.75 | ≥2.61 | 2.76 |
| 수축률 | 4‰ | 5~6% | 8% | 미기재 |
| 용융 범위 | 660~710℃ | 700~730℃ | 미기재 | 520~590℃ |
| 가스 함량 | ≤0.2 ml/100g | ≤0.2 ml/100g | 미기재 | 미기재 |
| 보온(유지) 시간 | 6시간 | 48시간 | 미기재 | 미기재 |
| 시험 규격 | GB/T 228.1 | GB/T 228.1 | GB/T 228.1 | Samsung 사내 표준 |
| 규격서 발행일 | 2025-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2025-11-01 (TDS) |

3. 소재별 상세 분석

3.1 HS-301 — 강도·방열 특화형

ADC12와 동일한 고규소(Si 8~15%) 계열을 유지하면서 인장강도 ≥400 MPa, 열전도 ≥160 W/m·K로 강도와 방열 성능을 동시에 끌어올린 소재이다. 발열이 큰 미들프레임, 방열 구조물, 베이퍼챔버 주변 부품에 적합하다. 수축률이 4‰로 4종 중 가장 낮아 치수 정밀도 확보에 유리하다. 다만 Si 함량이 높아 아노다이징 외관 처리는 불가하며 도장·PVD 마감이 필요하고, 보온 허용시간이 6시간으로 짧아 용탕 공정 관리가 까다롭다.

3.2 HS-103 — 아노다이징 외관 전용

Si를 0.8% 이하로 억제하고 Mn(≤3.5%), Mg(≤2.0%)로 강도를 확보한 전형적인 아노다이징용 다이캐스팅 합금이다. 강도는 ≥240 MPa로 4종 중 하위권이나, 외관 품질이 목적인 소재로서 외장 데코·하우징에 적합하다. 보온 허용시간 48시간으로 공정 유연성이 높다. 수축률이 5~6%로 표기되어 있으나 HS-301의 4‰과 단위가 상이하여(% vs ‰) 오기 가능성이 있으므로 공급사 확인이 필요하다.

3.3 HS-663 — 내충격·구조 안전 특화형

Mg 5~11%의 Al-Mg계 합금으로 연신율 ≥10%를 보증하는, 4종 중 인성이 가장 우수한 소재이다. 인장강도(≥370 MPa)도 HS-301에 근접하여 강도-연성 균형이 가장 좋다. 낙하 충격을 받는 프레임, 힌지 주변 구조물 등 변형 흡수가 필요한 부품에 적합하다. 저Si 조성이므로 아노다이징 호환 가능성이 있으나 규격서에 명시되어 있지는 않다. Al-Mg계 특성상 Al-Si계 대비 주조성(유동성)이 떨어지고 열간균열 경향이 있으며, 수축률 8% 표기에 유의해야 한다.

3.4 S36 — 중강도 범용형 (Samsung 표준)

Si 7~7.5%, Cu 2.5~3.1%에 Zn이 약 11%로 매우 높은 Al-Si-Cu-Zn계 합금이다. 후속 비교표 기준 인장 >320 MPa, 열전도 110 W/m·K로 HS-103보다 강하고 HS-663에 근접하는 중상위 등급이며, 용융 범위가 520~590℃로 가장 낮아 주조성과 에너지 비용 면에서 유리하다. 단, TDS 실측값(174/114 MPa)과 비교표 값의 괴리가 약 2배에 달해, 템퍼 조건(F vs T5/T6) 차이인지 시험편 규격 차이인지 공급사 확인 후 설계 기준값을 확정해야 한다.

4. SK01 벤치마크 비교

입수된 S36 대 SK01 비교표에서 SK01은 인장 >390 MPa, 항복 >280 MPa, 경도 >105 HBW, 열전도 >155 W/m·K로 전 항목에서 S36 대비 우세로 판정되었다. 이 수치는 본 리포트의 HS-301과 사실상 일치한다.

| 항목 | SK01 | HS-301 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인장강도 | >390 MPa | ≥400 MPa | 동등 수준 |
| 항복강도 | >280 MPa | ≥290 MPa | 동등 수준 |
| 경도 | >105 HBW | ≥105 HV | 동등 수준 (단위 상이) |
| 열전도율 | >155 W/m·K | ≥160 W/m·K | 동등 수준 |

네 항목 모두 오차 수준의 차이로, SK01은 HS-301과 동일한 고강도·고열전도형(고Si 개량 ADC12 계열) 등급으로 판단된다. 즉, S36 대비 SK01의 우세 항목은 HS-301로 동등하게 대응 가능하다.

5. 내장 캐스팅 브라켓 적용 추천

내장 브라켓은 외관 처리(아노다이징)가 불필요하고 강도, 치수 안정성, 박육 주조성이 핵심 요구 특성이다. 종합 검토 결과 HS-301을 1순위로 추천한다.

| 적용 조건 | 추천 소재 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 일반 내장 브라켓 (강성·방열·치수 정밀) | HS-301 (1순위) | 최고 강도(≥400 MPa), 최저 수축률(4‰), 고열전도(≥160 W/m·K), 고Si로 박육 충진성 우수 |
| 힌지 주변 등 낙하 충격 흡수 부위 | HS-663 | 연신율 ≥10%로 충격 변형 흡수 능력 최고. 단, Al-Mg계 주조성 열세·수축률 8%로 선별 적용 |
| 원가 우선, 강성 요구 보통 | S36 | 중강도(>320 MPa), 낮은 융점(520~590℃)으로 주조 에너지·사이클 타임 유리 |
| 내장 브라켓 제외 권고 | HS-103 | 아노다이징 외관 전용 설계, 강도 최저(≥240 MPa)로 내장 구조 부품에 부적합 |

HS-301 추천 근거는 다음과 같다. 첫째, 4종 중 최고 강도(인장 ≥400 MPa, 항복 ≥290 MPa, 경도 ≥105 HV)로 디스플레이 지지·기판 고정 등 구조 강성 요구에 부합한다. 둘째, 고Si 합금의 우수한 용탕 유동성으로 모바일 브라켓 특유의 0.3~0.5mm급 박육·복잡 형상 충진에 유리하고, 수축률 4‰로 치수 정밀도가 높다. 셋째, 열전도 ≥160 W/m·K로 AP·배터리 주변에서 브라켓이 방열 경로 역할을 겸할 수 있다. HS-301의 유일한 제약인 아노다이징 불가는 내장 부품에서는 문제가 되지 않는다.

적용 시 확인 사항으로는 HS-301의 보온 허용시간 6시간에 따른 용탕 공정 관리 조건과, CNC 후가공·탭 가공이 많은 경우 고Si 합금의 공구 마모 영향이 있다.

6. 비교 시 유의사항

- 기준값 성격 차이: HS 계열 3종은 보증 최소값(≥), S36은 실측 대표값으로 동일 선상의 비교가 아님.

- 단위 불일치: 경도 단위가 HV(HS 계열)와 HB/HBW(S36, SK01)로 상이하며, 수축률 단위도 ‰(HS-301)과 %(HS-103, HS-663)가 혼재함.

- 시험 규격 차이: HS 계열은 GB/T 228.1, S36은 Samsung 사내 표준으로 시험편 조건이 다를 수 있음.

- S36 데이터 괴리: TDS 실측값(174/114 MPa)과 비교표 값(>320/>210 MPa)의 차이가 약 2배로, 템퍼 조건(F vs T5/T6) 또는 시험편 규격 차이 여부를 공급사(SJ Tech)에 확인 필요.

- HS-663 용융 범위, S36 수축률·가스 함량 등 미기재 항목은 양산 적용 전 보완 요청 필요.

7. 결론

용도별 최적 소재는 다음과 같이 정리된다. 방열·강성 우선 부품 및 내장 캐스팅 브라켓에는 HS-301, 아노다이징 외관 부품에는 HS-103, 낙하 내충격 부위에는 HS-663, 원가 우선 범용 부품에는 S36이 적합하다. 특히 경쟁 소재 SK01이 요구되는 사양에는 HS-301이 동등 등급으로 대응 가능하며, 내장 캐스팅 브라켓은 강도·수축률·열전도·박육 주조성 전 항목에서 우위인 HS-301을 1순위로 진행 필요.