HS-301 소재 분석 보고서

태블릿 브라켓 적용 적합성 및 소재 비교 분석

작성일: 2026년 6월 15일  |  참조 원문: 알루미늄_다이캐스팅_합금_비교분석_리포트_MC_2

# 1. 보고서 목적 및 검토 배경

본 보고서는 알루미늄 다이캐스팅 특수합금 4종(HS-301, HS-103, HS-663, S36) 중 HS-301을 태블릿 브라켓용 소재로 채택하는 것이 적합한지를 분석한다. 구체적으로는 다음 세 가지를 검토한다.

- HS-301과 나머지 3종 소재(HS-103, HS-663, S36)의 물성·공정 차별점

- 태블릿 브라켓 적용 시 HS-301의 사용성 및 한계

- 업계 표준 다이캐스팅 합금 ADC12 대비 HS-301의 물성 장단점

4종 소재 모두 ADC12(Al-Si-Cu계 표준 합금)를 모바일·태블릿 부품 특성에 맞게 개량한 특수합금이며, 규격서(TDS) 기준값을 토대로 분석한다.

# 2. 4종 소재 통합 비교 분석

## 2-1. 통합 비교표

★ = HS-301 우위 항목  |  붉은 수치 = 태블릿 브라켓 관점 핵심 장점

| 항목 | HS-301 ★ | HS-103 | HS-663 | S36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소재 포지셔닝 | 고강도·고방열형 | 아노다이징 외관용 | 고연신·고인성형 | 범용 개량형 |
| 합금 계열 | Al-Si계 (고Si) | Al-Mg-Mn계 (저Si) | Al-Mg계 | Al-Si-Cu-Zn계 |
| Si 함량 | Si: 8~15% | Si: ≤0.8% | Si: 1.5~5.5% | Si: 7~7.5% |
| 인장강도 | ≥400 MPa ★ | ≥240 MPa | ≥370 MPa | >320 MPa |
| 항복강도 | ≥290 MPa ★ | ≥160 MPa | ≥180 MPa | >210 MPa |
| 연신율 | ≥3.5% | ≥5% | ≥10% ★ | 4% |
| 경도 | ≥105 HV ★ | ≥95 HV | ≥95 HV | >100 HBW |
| 탄성계수 | ≥72 GPa | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 열전도율 | ≥160 W/m·K ★ | ≥100 W/m·K | ≥100 W/m·K | 110 W/m·K |
| 전기전도도 | ≥23 MS/m | 미기재 | 미기재 | 미기재 |
| 밀도 | 2.66 g/cm³ | 2.65~2.75 | ≥2.61 | 2.76 |
| 수축률 | 4‰ (최저 ★) | 5~6% | 8% (최고) | 미기재 |
| 용융 범위 | 660~710°C | 700~730°C | 미기재 | 520~590°C (최저) |
| 가스 함량 | ≤0.2 ml/100g | ≤0.2 ml/100g | 미기재 | 미기재 |
| 보온 허용시간 | 6시간 (짧음) | 48시간 (긺) | 미기재 | 미기재 |
| 아노다이징 | 불가 (고Si) | 가능 ★ | 조건부 가능 | 불가 |
| 박육 주조성 | 우수 (고Si) | 보통 | 낮음 (Al-Mg) | 우수 |
| 태블릿 브라켓 적합도 | ◎ 최적 | × 부적합 | △ 조건부 | ○ 대안 |

## 2-2. HS-301의 소재 포지셔닝과 핵심 차별점

HS-301은 4종 중 유일하게 강도와 방열을 동시에 최고 수준으로 달성한 합금이다. 나머지 3종은 각기 특정 기능에 특화되어 있어 태블릿 브라켓이 요구하는 다목적 물성을 충족하지 못한다.

### HS-103과의 차이

- 강도: HS-301 ≥400 MPa vs HS-103 ≥240 MPa → 167% 차이. HS-103은 아노다이징 외관 전용 설계로, 내장 구조 부품에는 강도가 절대적으로 부족하다.

- Si 함량: HS-103은 Si ≤0.8%로 낮추어 아노다이징 광택을 확보하나, 이로 인해 주조 유동성·강도가 모두 저하된다.

- 방열: HS-301 ≥160 W/m·K vs HS-103 ≥100 W/m·K → 60% 우위. AP칩/배터리 근접 브라켓에서 방열 경로 역할 차이가 크다.

- 수축률: HS-301 4‰ vs HS-103 5~6% → 치수 정밀도에서 HS-301이 결정적으로 유리하다.

### HS-663과의 차이

- 연신율: HS-663 ≥10% vs HS-301 ≥3.5% → 낙하 충격 흡수는 HS-663이 우세하나, 구조 강성(인장강도 차이 30 MPa)과 열전도(≥100 vs ≥160 W/m·K)에서 HS-301이 우위.

- 수축률: HS-663 8%(4종 최고) vs HS-301 4‰ → 정밀 치수가 요구되는 브라켓 나사홀·체결부에서 HS-663의 8% 수축은 치명적 리스크.

- 합금 계열: HS-663은 Al-Mg계(Mg 5~11%)로 주조성·열간균열 경향이 Al-Si계 대비 열세. 박육(0.3~0.5mm) 태블릿 브라켓 충진에 불리.

- 용도 분리: HS-663은 힌지·낙하 충격 흡수 부위에 선별 적용하고, 일반 브라켓은 HS-301이 합리적.

### S36과의 차이

- 강도: S36 >320 MPa vs HS-301 ≥400 MPa → 25% 차이. S36은 범용 중강도 등급으로, 디스플레이 지지·기판 고정 등 구조 강성 요구 시 HS-301이 유리.

- 방열: S36 110 W/m·K vs HS-301 ≥160 W/m·K → 45% 차이. S36은 Zn이 10.5~11.5%로 매우 높아 방열보다 강도 보완 설계 합금.

- 융점: S36 520~590°C로 4종 중 최저 → 주조 에너지·사이클 타임 면에서 S36이 유리. 원가 민감 범용 부품에는 S36도 고려 가능.

- 데이터 신뢰성: S36은 TDS 실측값(174 MPa)과 비교표 값(>320 MPa)의 괴리가 2배에 달해 템퍼 조건 미확인 리스크가 존재.

# 3. ADC12 표준합금 대비 HS-301 물성 비교

## 3-1. 비교표

붉은 수치 = 해당 소재 우위  |  ADC12 수치는 JIS H5302 기준 표준 다이캐스트 시험편 값

| 비교 항목 | ADC12 (표준) | HS-301 (개량형) ★ |
| --- | --- | --- |
| 합금 계열 | Al-Si-Cu계 (JIS H5302) | Al-Si계 개량 (GB/T 228.1) |
| Si 함량 | 9.6~12.0% | 8~15% (최적 조정) |
| Cu 함량 | 1.5~3.5% | ≤1.0% (저감) |
| Mg 함량 | ≤0.3% | 0.2~1.2% (강화) |
| 인장강도 (다이캐스트) | 약 230~280 MPa | ≥400 MPa (+43~74%) |
| 항복강도 | 약 150~180 MPa | ≥290 MPa (+61~93%) |
| 연신율 | 약 1~3% | ≥3.5% |
| 경도 | 약 80~95 HV | ≥105 HV (+10~31%) |
| 열전도율 | 약 96 W/m·K | ≥160 W/m·K (+67%) |
| 수축률 | 약 5~7‰ | 4‰ (20~43% 개선) |
| 박육 주조성 | 양호 (고Si) | 우수 (고Si 최적화) |
| 아노다이징 | 불가 (고Cu/Si) | 불가 (고Si) |
| 용접성 | 낮음 | 낮음 (유사) |
| 원가 | 표준 기준 | 약 10~20% 고가 (추정) |
| 공급 안정성 | 글로벌 표준 규격 | 특수합금 (중국 공급) |

## 3-2. ADC12 대비 HS-301 주요 장점

- 인장강도 +43~74%: ADC12 230~280 MPa → HS-301 ≥400 MPa. 동일 단면적에서 더 얇은 두께로 동등 강성 확보 → 태블릿 경량화 기여.

- 열전도율 +67%: ADC12 ~96 W/m·K → HS-301 ≥160 W/m·K. ADC12 대비 67% 향상으로 AP·배터리 주변 방열 브라켓 겸용 설계 가능.

- 수축률 개선: ADC12 5~7‰ → HS-301 4‰. 정밀 나사홀, 체결면 치수 안정성 향상.

- Mg 강화 효과: ADC12 Mg ≤0.3% → HS-301 Mg 0.2~1.2%. Mg 고용강화로 인장·항복강도 동시 향상.

- Cu 저감: ADC12 Cu 1.5~3.5% → HS-301 Cu ≤1.0%. Cu 함량 감소로 내식성·양극산화 경향 소폭 개선(고Si로 아노다이징 불가는 공통).

## 3-3. ADC12 대비 HS-301 주요 단점

- 원가: 특수합금 개량 비용 및 중국 단일 공급 구조로 ADC12 대비 약 10~20% 고가 추정 (공급사 견적 확인 필요).

- 공급 안정성: ADC12는 글로벌 표준 규격으로 복수 공급사 선택 가능. HS-301은 중력홍(선전) 신소재 단일 공급원으로 리스크.

- 보온 허용시간 단축: ADC12는 통상 12시간 이상 → HS-301 6시간. 용탕 공정 속도 관리 강화 필요.

- 공구 마모: 고Si 합금은 절삭공구 마모가 빠름. CNC 후가공·탭 가공이 많은 경우 공구 수명 계획 재수립 필요.

- 용접성: ADC12와 동일하게 낮음. 브라켓 용접 결합부 설계 시 공통 제약.

# 4. 태블릿 브라켓 적용 적합성 평가

## 4-1. 소재별 브라켓 적합성 비교

| 평가 항목 | HS-301 ★ | HS-103 | HS-663 | S36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구조 강성 (인장강도) | ◎ ≥400 MPa | × ≥240 MPa | ○ ≥370 MPa | ○ >320 MPa |
| 방열 성능 | ◎ ≥160 W/m·K | △ ≥100 | △ ≥100 | ○ 110 |
| 치수 정밀도 (수축률) | ◎ 4‰ | △ 5~6% | × 8% | 미확인 |
| 박육 충진성 (주조성) | ◎ 고Si 최적 | ○ 보통 | △ Al-Mg 열세 | ◎ 우수 |
| 아노다이징 불필요 (내장) | ◎ 해당 없음 | ○ 가능하나 불필요 | ◎ 해당 없음 | ◎ 해당 없음 |
| 공정 관리 용이성 | △ 보온 6h 제약 | ◎ 보온 48h | 미기재 | ○ 저융점 유리 |
| 충격 흡수 (연신율) | △ ≥3.5% | ○ ≥5% | ◎ ≥10% | △ 4% |
| 내장 브라켓 종합 평가 | ◎ 최적 | × 부적합 | △ 한정 적용 | ○ 대안 |

## 4-2. HS-301 채택 근거 (태블릿 브라켓 관점)

### ① 구조 강성 — 최고 수준

인장강도 ≥400 MPa, 항복강도 ≥290 MPa, 경도 ≥105 HV는 4종 중 최고값이다. 태블릿은 스마트폰 대비 디스플레이·기판 면적이 크고 하중이 커서 브라켓의 구조 강성이 핵심이다. 경쟁 소재 SK01(인장 >390 MPa, 항복 >280 MPa)과 동등한 수준으로, HS-301로 SK01 사양 대응이 가능하다.

### ② 방열 겸용 설계 가능

열전도율 ≥160 W/m·K는 ADC12(~96)의 1.67배, S36(110)의 1.45배이다. 태블릿 AP칩·배터리 주변에 브라켓을 배치할 경우 별도 방열판 추가 없이 브라켓이 방열 경로를 겸할 수 있어 부품 수 감소와 경량화 효과가 있다.

### ③ 치수 정밀도 — 박육 브라켓에 유리

수축률 4‰는 4종 중 최저값이다. 0.3~0.5mm 박육부, ±0.05mm 공차 이내 나사홀·체결면 등 정밀 형상에서 HS-103(5~6%), HS-663(8%) 대비 치수 재현성이 우수하다. 고Si 합금 특유의 낮은 수축은 ADC12 개량 과정에서 Si 최적화를 통해 달성된 결과다.

### ④ 박육 충진성 (고Si 유동성)

Si 8~15%의 고규소 조성은 용탕 점도를 낮추어 복잡한 리브·보스·박육부 충진에 유리하다. 태블릿 브라켓은 카메라 홀, 스피커 그릴, 나사보스 등 복잡 형상이 집중되어 있어 박육 충진성이 불량하면 미성형·기포 불량률이 급증한다.

### ⑤ 아노다이징 미필요 — 제약 없음

내장 브라켓은 외관 처리가 없으므로 HS-301의 유일한 제약인 아노다이징 불가가 문제가 되지 않는다. 도장·PVD·화성처리 등 기능성 표면처리는 고Si 합금에서도 정상 적용 가능하다.

## 4-3. 적용 시 주의사항 및 관리 포인트

- 보온 허용시간 관리: 용탕 보온로에서 6시간 초과 시 합금 특성 저하 위험. 생산 계획 수립 시 Lot 크기와 사이클 타임을 고려하여 보온로 운영 계획 재수립 필요.

- CNC 공구 수명 계획: 고Si 합금은 절삭 시 Si 입자에 의한 공구 마모가 ADC12보다 빠름. PCD(다결정다이아몬드) 공구 또는 TiAlN 코팅 초경 사용을 권장하며 공구 교환 주기 단축 계획 필요.

- 공급 리스크 관리: 중력홍(선전) 단일 공급원 리스크를 고려하여 안전 재고 수준 상향 또는 대체 공급사(SK01 동등 합금 공급 가능 업체) 사전 발굴 권장.

- S36 데이터 괴리 확인 후 설계 기준 확정: S36을 대안으로 고려 시 TDS 실측값(174 MPa)과 비교표 값(>320 MPa)의 2배 괴리를 먼저 해소해야 함.

- HS-663 선별 적용 검토: 힌지 주변, 낙하 충격 집중부 등 변형 흡수가 필요한 국소 부위에 한해 HS-663 혼용 설계도 검토 가능. 단, 수축률 8% 대응 금형 설계 변경 필요.

# 5. 결론 및 권고

| 권고 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 채택 소재 | HS-301 (1순위) — 태블릿 브라켓 단독 채택 권고 |
| 채택 근거 | 강도(≥400 MPa) + 열전도(≥160 W/m·K) + 수축률(4‰) + 박육 주조성 모두 4종 최고 수준. ADC12 대비 강도 +43~74%, 열전도 +67% 향상으로 브라켓 박육화·방열 겸용 설계 가능. |
| ADC12 전환 효과 | 동일 강성 기준 벽 두께 10~15% 감소 가능(경량화), 별도 방열 부재 생략 가능(원가 절감), 치수 재현성 향상(불량률 감소) 기대. |
| 필수 확인 사항 | ① 보온 허용시간 6h 기준 용탕 공정 관리 계획 ② CNC 공구 마모 대응 계획 ③ 공급사 단가 및 안전 재고 협의 |
| 조건부 대안 | 원가 제약 시: S36 (데이터 괴리 확인 후) ¦ 낙하 충격 집중부: HS-663 국소 적용 검토 ¦ 아노다이징 외관 브라켓: HS-103 |

본 분석은 각 소재 TDS(규격서) 기준값을 토대로 작성되었습니다. 최종 채택 전 실부품 시험편 제작 및 실측 검증을 통한 물성 확인을 권장합니다.